Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП 04. «Материаловедение»

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Форма проведения оценочной процедуры – дифференцированный зачет

Тугулым

| Согласовано на заседании цикловой комиссии 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» протокол № 1 от 28.08.2019г. Председатель цикловой Комиссии ___________Б.А. Астратов | УТВЕРЖДАЮ заведующий филиала ____________Колмакова И.В. 31.08.2019г . |
| --- | --- |

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Автор:   Астратов Борис Александрович, преподаватель

Пояснительная записка

Фонд оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и разработаны на основе программы дисциплины «Материаловедение»

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет

Фонд оценочных средств предназначен для проверки освоения умений и усвоения знаний, а также формирования профессиональных компетенций (ПК) и развитие общих компетенций(ОК):

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития

ОК 5.Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной деятельности

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

1. Паспорт комплекта оценочных средств

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - Демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; - оценка эффективности и качества выполнения |
| ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. |
| ОК 5.Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |
| ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |
| ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. |
| ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной деятельности | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |

К дифференцированному зачету по дисциплине «материаловедение» допускаются студенты, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля.

2. билеты для дифференцированного зачета учебной дисциплины

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 1 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

- Основные свойства и классификация металлов.
2. Смазочные материалы и технические жидкости

3. Задача: расшифровать марку металла – КЧ35-10.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет №2 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

- Атомно-кристаллическое строение металлов.
2. Медь и ее сплавы.

3. Задача: расшифровать марку металла – КЧ35-10.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 1 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. Процесс кристаллизации расплавов металлов.
2. Автомобильное топливо.

3. Задача: расшифровать марку металла – 38Х2МЮА.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 4 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. Полиморфные превращения в металлах.
2. Титан и его сплавы.

3. Задача: расшифровать марку металла – АС12ХН.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 5 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1.  Коррозия металлов.
2. смазочные материалы.

3. Задача: расшифровать марку металла – КЧ45-7.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 6 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. Аллотропия
2. кристаллизация

3. Задача: расшифровать марку металла – СТ5Гпс.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 7 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. сплав.
2.  Не металические материалы.

3. Задача: расшифровать марку металла – БСТ2кп.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет №8 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. жаростойкость.
2. закалка.

3. Задача: расшифровать марку металла – ВСт3сп.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 10 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. виды дизельных топлив.
2. Лакокрасочные материалы.

3. Задача: расшифровать марку металла – ЧН20Д2ХШ.

Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

ГБПОУ СО «Тугулымский многопрофильный техникум»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 11 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. нормализация
2. отжиг.

3. Задача: расшифровать марку металла – Р10К5Ф5.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 12 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. Физические и химические свойства металлов и сплавов.
2. Электроизоляционные, прокладочные, уплотнительные, обивочные материалы.

3. Задача: расшифровать марку металла – ВЧ50.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 9 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. Деформация и разрушение металлов и сплавов.
2. цементация.

3. Задача: расшифровать марку металла – 30ХГС-III.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 13 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

- Основные свойства и классификация металлов.
2. Смазочные материалы и технические жидкости

3. Задача: расшифровать марку металла – 40ХГТР.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 14 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. нормализация
2. отжиг.

3. Задача: расшифровать марку металла – Р6М5Ф3.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 15 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. жаростойкость.
2. закалка.

3. Задача: расшифровать марку металла – Р6М5К5.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 16 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1.  Коррозия металлов.
2. смазочные материалы.

3. Задача: расшифровать марку металла – 03Х16Н15М3Б.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 17 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. нормализация
2. отжиг.

3. Задача: расшифровать марку металла – АМr2.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 18 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. Серый чугун.
2. Закалка стали.

3. Задача: расшифровать марку металла – ЛАЖ60-1-1.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 19 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. сплав.
2.  Не металические материалы.

3. Задача: расшифровать марку металла – ЛО70-1.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 20 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

- 1. Основные свойства и классификация металлов.
2. Смазочные материалы и технические жидкости

3. Задача: расшифровать марку металла – ЛЦ40С.

Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

ГБПОУ СО «Тугулымский многопрофильный техникум»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 21 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. виды дизельных топлив.
2. Лакокрасочные материалы.

3. Задача: расшифровать марку металла – БрОФ6,5-0,4.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 22 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. виды масел..
2. диэлектрики.

3. Задача: расшифровать марку металла – БрО3Ц12С5.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 23 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

- Атомно-кристаллическое строение металлов.
2. Медь и ее сплавы.

3. Задача: расшифровать марку металла – ЛЦ40Мц3Ж.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 24 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. сплав.
2.  Не металические материалы.

3. Задача: расшифровать марку металла – ЧС17.

Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»

| Рассмотрено на заседании МО Протокол №__________ председатель МО _______/ / | билет № 25 Дисциплина: материаловедение 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |

1. нормализация
2. отжиг.

3. Задача: расшифровать марку металла – СЧ20.

Критерии оценки

Осуществляется преподавателем в процессе выполнением обучающимся индивидуальных заданий.

Устный ответ на билет:

«Отлично» - студент полностью раскрывает основные понятия, оперирует терминами, успешно применяет формулы  к данному заданию, приводит примеры.

«Хорошо» - студент раскрывает основные понятия, оперирует терминами, успешно применяет формулы  к данному заданию, но не может привести примеры.

«Удовлетворительно» - студент раскрывает основные понятия, оперирует терминами, но не может применить формулу к данной теме, привести примеры.

«Неудовлетворительно» - фрагментарные знания, студенту  не хватает знаний для выполнения задания, не умеет пользоваться учебником, справочной литературой.

Список литературы

Основные источники:

- Адаскин А.М. Материаловедение Учеб.пособие.-М.: Издательский центр «Академия» 2018.-288с.

- Барташевич А.А., Бахир А.Б Материаловедение Учеб.пособие. – Ростов-н/Д  2017.

- РогачеваМ.И. Материаловедение: Учеб.пособие для проф. техн. училищ. – М.:Колос 2016. – 208 с.

Дополнительные источники:

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2018-212с

Электронные ресурсы:

- Механика студентам http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/